Сварочная машина с гидравлическим приводом ССПТ-225

Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 63 мм до 225 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения. Оборудование сертифицировано НАКС, ГАЗПРОМСЕРТ.

Комплектации сварочной машины VOLZHANIN

| Сварочная машина ССПТ-225М: 1.Центратор четырехзажимный 2.Ручной насос 3.Торцеватель механический 4.Нагреватель 5.Бокс 6.Комплект вкладышей: 90, 110, 160 мм 7.Зажим для втулок под фланец d 63-225мм 8.Комплект ЗиП 9.Комплект документов Стоимость – 270.000,00 руб. | Сварочная машина ССПТ-225МЭ: 1.Центратор четырехзажимный 2.Ручной насос 3.Торцеватель электрический 4.Нагреватель 5.Бокс 6.Комплект вкладышей: 90, 110, 160 мм 7.Зажим для втулок под фланец d 63-225мм 8.Комплект ЗиП 9.Комплект документов Стоимость – 290.000,00 руб. |
| --- | --- |
| Сварочная машина ССПТ-225Э: 1.Центратор четырехзажимный 2. Гидростанция с блоком управления 3. Торцеватель электрический 4.Нагреватель 5.Бокс 6.Комплект вкладышей: 90, 110, 160 мм 7.Зажим для втулок под фланец d 63-225мм 8.Комплект ЗиП 9.Комплект документов Стоимость – 342.000,00 руб. | Сварочная машина ССПТ-225ЭП 1.Центратор четырехзажимный 2. Гидростанция с прибором протоколирования 3. Торцеватель электрический 4.Нагреватель под протоколер 5.Бокс 6.Комплект вкладышей: 90, 110, 160 мм 7.Зажим для втулок под фланец d 63-225мм 8.Комплект ЗиП 9.Комплект документов Стоимость – 492.000,00 руб. |
| Дополнительные опции . 1.Комплект вкладышей - d63 –5.760,00 руб. за один комплект диаметра; d75мм –6.840,00 руб. за один комплект диаметра; d125,140мм – 7.800,00 руб. за один комплект диаметра; d180мм – 9.960,00 руб. за один комплект диаметра; d200мм – 12.000,00 руб. за один комплект диаметра. 2.Запасные ножи торцевателя –9.500,00 руб. за один комплект (2 ножа) 3.Опорный ролик – 9.600,00 руб. 4.Свидетельство НАКС – 15.000,00 руб. |

-Все цены указаны с учетом НДС;

-Комплектация сварочной машины может быть изменена по договоренности и в интересах заказчика;

-Аттестация НАКС проводится только на станки комплектации «Э» и «ЭП»

- Гарантия на производимое оборудование 18 месяцев

ОПИСАНИЕ УЗЛОВ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ VOLZHANIN

|  | Центратор- предназначен для центрирования и выравнивания торцов труб и соединительных деталей. Состоит из стальной рамы, пары подвижных хомутов, приводимых в движение гидравлическими цилиндрами и пары неподвижных хомутов. Диаметр свариваемых труб от 63 мм до 225 мм (в стандартную комплектацию входят диаметры 90, 110, 160 мм) Особенности: конструкция рамы Volzhanin 160-315, позволяет работать в трёх положениях наклона к горизонту без дополнительной переналадки*; жесткая технологичная рама, устойчивая к кручению и изгибу; конструкция центратора позволяет производить сварочные работы: - по схеме 2+2 (два подвижных и два неподвижных хомута) * - по схеме 3+1 для сварки фитингов, отводов, Y-образных отводов, тройников, крестовин (соединив 2 и 3 хомут при помощи перекидной планки) *; механизм отрывателя, позволяет отделять «прилипший» нагревательный элемент от торцов труб; хомуты центратора оснащены шарниром для откидывания верхнего хомута (направо и налево путем перекидывания стопорного пальца) площадь сечения поршня гидроцилиндра позволяет развивать усилие необходимое для проведения сварочного процесса по всем директивам согласно ГОСТ Р ИСО 55276-2012; конструкция откидных винтов позволяет производить затяжку различными способами (вручную, накидным или рожковым ключом, прутком и т.д.) |
| --- | --- |
|  | Гидростанция с блоком управления - предназначена для перемещения подвижной пары хомутов центратора и создания необходимого прижимного усилия на этапах сварочного процесса. Состоит из средств измерения и контроля давления, трехпозиционного распределителя потока, монтажной плиты и нагнетающей установки. 220 В / 0,75 кВт /0 - 60 бар. Особенности: металлический кожух и защитная рама; минимальное количество соединений, что позволяет минимизировать падение давления в системе и упростить монтаж узлов станции; оснащена трехфазным двигателем с устройством плавного пуска, тепловой защиты и преобразователем питания из 220В в 380В; оснащена гидроаккумулятором, обеспечивающее постоянное давление на всех этапах сварочного процесса; обособленный электрический блок позволяет уменьшить количество переносимых узлов станка; свободный доступ к электрической и гидравлической части, что очень удобно для сервиса и диагностики; информативная сварочная таблица на передней панели станции; возможность проведения сварки в полуавтоматическом и в ручном режиме |
|  | Гидростанция с прибором протоколирования - предназначена для перемещения подвижной пары хомутов центратора и создания необходимого прижимного усилия на этапах сварочного процесса. Состоит из средств измерения и контроля (давления, температуры, времени), трехпозиционного электромагнитного распределителя потока, монтажной плиты и нагнетающей установки. 220 В / 0,75 кВт /0 - 60 бар. Особенности: Для автоматического расчета режимов сварочного процесса необходимо задать параметры: Материал, Диаметр, SDR Корректировка режимов сварки в зависимости от температуры окружающей среды; Автоматическая подкачка давления в случае критического падения; Поддержание заданного температурного режима; 10 профилей с информацией о сварщике, организации и месте проведения работ; Возможность сварки в ручном режиме "Сварка без протоколирования"; Графическое отображение сварочного процесса в "Циклограмме"; Передача на ПК протоколов через USB flash накопитель; Память носителя доступно более 1 000 000 протоколов; |
|  | Торцеватель механический - предназначен для снятия оксидной плёнки и выравнивания торцов свариваемых труб. Особенности: отсутствие подключения к электрической сети; малый вес и габариты, что позволяет работать в стеснённых условиях; состоит из несущего корпуса с такелажным кольцом; на дисках торцевателя установлены двусторонние ножи. |
|  | Торцеватель электрический - предназначен для снятия оксидной плёнки и выравнивания торцов свариваемых труб. 220 В / 1,3 кВт Особенности: высокий крутящий момент и запас мощности, обеспечивает высокую надежность торцевателя; минимальное количество сопрягаемых деталей, что обеспечивает минимальное торцевое биение и как следствие минимальный зазор между торцов труб. |
|  | Нагреватель - предназначен для оплавления и прогрева свариваемых торцов труб. 220 В / 1,9 кВт Особенности: нагреваемая поверхность с антипригарным покрытием; цифровой блок содержит: цифровой терморегулятор позволяет установить любой температурный режим, поддерживающийся на всём этапе сварочного процесса и таймер ремонтопригодный нагревательный элемент (разборная конструкция позволяет легко заменить плоский элемент или обновить поврежденное антипригарное покрытие); однородность теплового поля на поверхности (сборная конструкция позволяет разместить греющий элемент строго по центру нагревателя, тем самым сокращена разница между температурой правой и левой поверхности) до 225 мм составляет +- 2 *C |
|  | Ручной насос - предназначен для перемещения подвижной пары хомутов центратора и создания необходимого прижимного усилия на этапах сварочного процесса Особенности: отсутствие подключения к электрической сети; развивает необходимое и достаточное усилие для сварки труб диаметром до 400 мм |
|  | Бокс - предназначен для транспортировки и хранения торцевателя и нагревательного элемента. Особенности: оснащен силиконовыми профилями для предохранения нагревательного элемента от механических повреждений, а также для защиты специалиста по сварке от случайного контакта с горячим нагревательным элементом * |
|  | Вкладыши - предназначены для сварки труб меньше максимального рабочего диаметра сварочного аппарата. Особенности: редукционные вкладыши для крепления труб меньшего диаметра изготовлены из эктрузионного проката высокопрочного сплава алюминия |
|  | Зажим для втулок под фланец - предназначен для сварки втулок под фланец с трубой или другими фасонными изделиями. |
|  | Опорные ролики - предназначены для опоры и уменьшения пассивного сопротивления трубы. Особенности: пара роликов позволяет варить трубы всего размерного ряда группы; простота конструкции залог надежной работы на протяжении долгих лет. |
|  | Комплект ЗИП (гаечный ключ, отвертка) - входит в комплект к сварочному оборудованию |

Габариты и вес. Машина в комплектации «М» и «МЭ» упаковывается в 2 места. Объем транспортной упаковки 0,96 м3 общим весом от 190 кг. Комплектация «Э» упаковывается в 3 места в объеме 1,35 м3 общим весом от 235 кг. Рекомендуемая мощность генератора 5,2 кВт.

* Разработки защищены патентом