## Slide 1
Подготовка и обучение по цифровая радиографии персонала неразрушающего контроля
Шахматов Денис Михайлович, к. т. н., руководитель группы компаний «Сварка 74», руководитель Челябинского областного отделения РОНКТД, руководитель комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию технологий сварки, методов контроля и автоматизации (роботизации) производственных процессов, руководитель комиссии по профессиональным стандартам в СПК Сварка

## Slide 2
Актуализация стандарта “Специалист по неразрушающему контролю”
Обобщенные трудовые действия |  |  |  | Трудовые функции |  | 
код | наименование | уровень | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень
А | Выполнение неразрушающего контроля по технологическим картам с регистрацией результатов контроля | 3 | Дефектоскопист по цифровому радиографическому контролю | Выполнение РК цифровым радиографическим методом с регистрацией результатов контроля | A/06.3 | 3
Notes: Вопрос кто и как устанавливает соответствие, пока открыт. Мы работаем над проектом ППРФ.

## Slide 3
Стандарт “Специалист по неразрушающему контролю”

## Slide 4
Стандарт “Специалист по неразрушающему контролю”

## Slide 5
Стандарт “Специалист по неразрушающему контролю”

## Slide 6
Параметры, определяющие качество ЦР ДСЕ

## Slide 7
НТД, регламентирующие средства и режимы контроля
НТД по требованию к качеству результатов контроля продукции
ГОСТ ISO 17636-2-2017 Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 2. Способы рентгено- гаммаграфического контроля с применением цифровых детекторов
DIN EN 12681-2 Литье. Радиографический контроль. Часть 2. Методы с применением цифровых детекторов
НТД по использованию и выбору ИКИ/ЭЧ
ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод
ГОСТ Р ИСО 19232-1-2024 Неразрушающий контроль. Качество изображения на радиографических снимках. Часть 1. Определение значения качества изображения с использованием индикаторов качества изображения проволочного типа
ГОСТ Р ИСО 19232-2-2024 Неразрушающий контроль. Качество изображения на радиографических снимках. Часть 2. Определение значения качества изображения с использованием индикаторов качества изображения типа «ступень-отверстие»
DIN EN ISO 19232-5-2018 Неразрушающий контроль. Качество изображения на радиографических снимках. Часть 5. Определение значений нерезкости изображения и базового пространственного с использованием индикаторов качества изображения двухпроволочного типа

## Slide 8
Средства контроля
Промышленный плоскопанельный беспроводной цифровой детектор
ИКИ двупроволочный по DIN EN ISO 19232-5, ISO 19232-5 и ASTM E2002.
Рентгеновский аппарат
Эталоны чувствительности (индикаторы качества изображения, IQI)
Набор маркировочных знаков
Рулетка
Фильтры

## Slide 9
Схемы контроля при экспонировании

## Slide 10
Контраст ЦИ и чувствительность контроля
Управление контрастом ЦИ осуществляется регулировкой анодного напряжения при экспонировании ДСЕ
Чувствительность контроля может определяется посредством:
проволочного ИКИ по ГОСТ Р ИСО 19232-1;
ИКИ типа «ступень-отверстие» по ГОСТ Р ИСО 19232-2;
проволочного ЭЧ по ГОСТ 7512; пластинчатого ЭЧ по ГОСТ 7512.
Максимальное напряжение на аноде рентгеновской трубки в зависимости от толщины ОК
Просвечиваемая толщина, w, мм
1  никель и медь; 2  стали и чугуны;
3  титан; 4  алюминий и магний
Напряжение на рентгеновской трубке, U, кВ
Минимальные значения показателей качества изображения при контроле объектов изготовленных методом АТ приведены в ГОСТ ISO 17636-2 при контроле отливок в DIN EN 12681-2
Chart: Радиационная толщина ОК, мм
| 0.75 | 2 | 3.25 | 5 | 7 | 10 | 16 | 25 | 32.5 | 40 | 55 | 92.5 | 160 | 275 | 351
для АТ (ИКИ со стороны ИИ) | 0.05 | 0.063 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1 | 1.25
для АТ (ИКИ со стороны детектора) | 0.05 | 0.063 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1
для отливок (ИКИ со стороны ИИ) | 0.063 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2
для отливок (ИКИ со стороны детектора) | 0.063 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Требуемая величина чувствительности контроля
Notes: .

## Slide 11
Отношение сигнал-шум
Напряжение на рентгеновской трубке, кВ | Минимальное значение SNRN при экспонировании ДСЕ из сплавов на основе: |  |  |  |  | 
 | магния, алюминия и титана |  | железа и кобальта |  | никеля и меди | 
 | класс А | класс В | класс А | класс В | класс А | класс В
до 50 | 70 | 120 | 100 | 150 | 100 | 150
от 50 до 150 | 70 | 100 | 70 | 120 | 70 | 120
от 150 до 250 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100
от 250 до 450 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100
Процедура определения SNRN, на ЦИ предусмотренная в ПО детектора
Chart: Ток рентгеновской трубки, I, мА
| 500 | 1000 | 1500
 | 70 | 109 | 140
Notes: Вопрос кто и как устанавливает соответствие, пока открыт. Мы работаем над проектом ППРФ.

## Slide 12
Управление параметрами контроля для достижения
требуемых значений показателей качества изображения

## Slide 13
Нерезкость и базовое пространственное разрешение ЦИ
Изменение геометрической нерезкости при изменении расстояний f «источик-объект» и b  «источникдетектор»
где
характеризует наименьший размер объекта, который виден на цифровом изображении

## Slide 14
High-Performance Wireless a-Si Flat Panel Detector
NDT 01417MA
Высокопроизводительный беспроводной плоскопанельный
детектор

## Slide 15: Портативный плоскопанельный детектор
Portable NDT Flat Panel Detector
NDT 0002P

## Slide 16: Изогнутый беспроводной плоскопанельный детектор для промышленных систем
Wireless Bendadle Flat Panel Detector for Industrial Systems
NDT 0410BA

## Slide 17
Технические характеристики | NDT 01417MA | NDT 0002Р | NDT 0410BA
Технология | A-Si | CMOS | Flexible TFT / PD matrix panel
Тип сцинтиллятора | Gadox / CsI | CsI on FOP | GOS
Размер изображения (мм) | 350 × 430 | 26 x 36 | 102.4 × 256
Матрица | 3500 × 4300 | 1300x1800 | 1024 × 2560
Размер пикселя (нм) | 100 | 20 | 100
Диапазон напряжения рентгеновского излучения | 40 kV~ 370 kV | 40kV - 160kV/320kV | 40kV - 450kV
Габариты (мм) | 465 × 390 × 20 | 59 × 38 × 11/17 | 155× 364 × 28（FPD） 144 × 118 × 30.5（ECU）
Вес (кг) | ≤5.2 | ≤0.5 | ≤2.5（Only FPD） ≤3.5（With ECU）
Потребляемая мощность (Вт) | 20 | 0.8 | 20
Рабочая температура (°С) | -10 ~ 50 | -10 ~ 40 | -20 ~ 50
Рабочая влажность (%) | 5 ~ 90 | 20 ~ 90 | 5 ~ 90

## Slide 18: Цифровой плоскопанельный детектор в работе

## Slide 19: Цифровой плоскопанельный детектор в работе

## Slide 20: Технико-коммерческое предложение
* Данная сумма, выраженная в китайской валюте — юанях, определяется на основе официального обменного курса, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент проведения транзакции с учетом НДС 22%
** Цена в рублях без НДС, без учета командировочных.
Товары (работы, услуги) | Кол-во |  | Цена
Промышленный гибкий беспроводной цифровой детектор NDT0410BA | 1 | шт. | 348 000*
Промышленный плоскопанельный беспроводной цифровой детектор NDT 1417MA | 1 | шт. | 228 000*
Программное обеспечение «ПроСВЕТ 2.0» для расшифровки снимков и получение изображения | 1 | шт. | 26 000*
Двухпроволочный эталон Duplex IQI-D13 | 1-2 | чел. | 16 500*
Организация профессионального обучения «Радиационный неразрушающий контроль с применением цифровой радиографии» на территории заказчика | 1 | шт. | 60 000**

## Slide 21
Шахматов Денис Михайлович,
к. т. н., руководитель группы компаний «Сварка 74» (интегратор робототехнических решений для промышленных предприятий)
ООО НПП «Сварка-74» Email: info@robotosvarka.ru
Телефон: 8-804-333-19-19
Адрес: г. Челябинск, ул. Днепропетровская, 23.