Без Газ

С Газ

Примечание: Выше перспективы и размер является для  1,5 кВт машина, и  2КВт перспективы похожий только размер является немного больше.

Примечание: Выше перспективы и размер является для  1,5 кВт машина, и  2КВт перспективы похожий только размер является немного больше.

Многофункциональные, в добавление к профессиональный лазер сварка, может также лазер резка и лазер уборка; 3 в 1.

Welding

Cutting

Cleaning (before & after)

Нержавеющая сталь:

Мощность источника 1500 Вт: проплавление на глубину 5,3 мм (слева)

Мощность источника 2000 Вт: проплавление на глубину 7,3 мм (справа)

Углеродистая сталь:

Мощность источника 1500 Вт: проплавление на глубину 6,1 мм (слева)

Мощность источника 2000 Вт: проплавление на глубину 8,2 мм (справа)

Алюминий:

Мощность источника 1500 Вт: проплавление на глубину 4,2 мм (слева)

Мощность источника 2000 Вт: проплавление на глубину 5,7 мм (справа)

Латунь:

Мощность источника 1500 Вт: проплавление на глубину 4,1 мм (слева)

Мощность источника 2000 Вт: проплавление на глубину 5,5 мм (справа)

Медь:

Мощность источника 1500 Вт: проплавление на глубину 1,8 мм (слева)

Мощность источника 2000 Вт: проплавление на глубину 2,8 мм (справа)